| LASTENBOEKTEKST |
| --- |
| PRODUCT | Gemelamineerd plaatmateriaal | DATUM | 21-6-18 |
| Normverwijzing | EN 14322 - Houtachtige plaatmaterialen Melamineplaten voor gebruik in interieur - definities, vereisten en classificatie |
| Toepassingsgebied | Intern gebruik als niet structureel onderdeel in een droge omgeving |

OMSCHRIJVING

Drager:

Belspan P2 – gemelamineerde hoogkwalitatieve spaanplaat voor interieur- en meubeltoepassingen

Voor de productie van dit gemelamineerd plaatmateriaal wordt 100% circulair hout gebruikt, waarvan min. 85% gerecupereerd hout. De overige 15% bestaat uit reststromen van de houtindustrie of dunningshout, afkomstig van duurzaam bosbeheer en wegbermonderhoud.

Oppervlaktestructuur:

Referentie oppervlaktestructuur: W03

Commerciële naam oppervlaktestructuur: Linewood

Omschrijving oppervlaktestructuur: voelbare, rechtlijnige houtstructuur ideaal voor hout designs en effen kleuren. De houtstructuur zorgt voor duidelijke meerwaarde op effen kleuren en voor meer authenticiteit op houtdesigns

Glansgraad oppervlaktestructuur: Mix van glans en mat in structuur

Design:

Referentie design: 113

Commerciële naam design: Elegant black

NCS : S 9000-N

RAL : 9011

Type design: effen

Decorcollectie:

UNILIN Evola collectie

| PRODUCT | Hoge-druk decoratief laminaat (HPL) | DATUM | 21/6/2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Normverwijzing | EN438-3: Hoge-druk decoratief laminaat – platen gebaseerd op thermohardende harsen – deel 3: classificatie en specificaties |
| Toepassingsgebied | HGP: Horizontaal – algemene toepassingen – postformeerbaar) |

OMSCHRIJVING

Oppervlaktestructuur:

Referentie oppervlaktestructuur: W03

Commerciële naam oppervlaktestructuur: Linewood

Omschrijving oppervlaktestructuur: voelbare, rechtlijnige houtstructuur ideaal voor hout designs en effen kleuren. De houtstructuur zorgt voor duidelijke meerwaarde op effen kleuren en voor meer authenticiteit op houtdesigns

Glansgraad oppervlaktestructuur: Mix van glans en mat in structuur

Design:

Referentie design: 113

Commerciële naam design: Elegant black

NCS : S 9000-N

RAL : 9011

Type design: effen

Decorcollectie:

UNILIN Evola collectie