| CAHIER DES CHARGES |
| --- |
| PRODUIT | Panneau mélaminé | DATE | 20/06/18 |
| Référence normative | EN 14322 - Panneaux à base de bois Panneaux surfacés mélaminés pour usages intérieurs - Définition, exigences et classification |
| Domaine d’utilisation | Utilisation intérieure en tant qu'élément non structurel dans un environnement sec. |

DESCRIPTION

Support :

Belspan P2 – panneau de particules mélaminé de haute qualité pour utilisations en intérieur et pour meubles

Pour la production de ce panneau mélaminé, on utilise du bois entièrement circulaire, dont minimum  85 % de bois récupéré. Les autres 15 % se composent de résidus de l’industrie du bois et de menu bois provenant d’une gestion de bois et d’un entretien des accotements durables.

Finition de surface :

Référence finition de surface : CST

Nom commercial finition de surface : Soft Pearl

Description de la finition de surface : structure granuleuse fine idéale pour les décors bois et les couleurs unies, la présence du grain est subtile

Niveau de brillance de la finition de surface :  Points de brillance 60° :  6,2

Design :

Référence du design : 020

Nom commercial du design : Basic white

NCS : /

RAL : 9010

Type de design : uni

Collection de décors :

Collection UNILIN Evola

| PRODUIT | Stratifiés décoratifs haute pression (HPL) | DATE | 20/06/18 |
| --- | --- | --- | --- |
| Référence normative | EN438-3 : stratifiés décoratifs haute pression (HPL) – plaques à base de résines thermodurcissables – partie 3 : classification et spécifications |
| Domaine d’utilisation | HGP : Horizontale – utilisation générale - postformable |

DESCRIPTION

Finition de surface :

Référence finition de surface : CST

Nom commercial finition de surface : Soft Pearl

Description de la finition de surface : structure granuleuse fine idéale pour les décors bois et les couleurs unies, la présence du grain est subtile

Niveau de brillance de la finition de surface :  Points de brillance 60° :  6,2

Design :

Référence du design : 020

Nom commercial du design : Basic white

NCS : /

RAL : 9010

Type de design : uni

Collection de décors :

Collection UNILIN Evola