| PFLICHTENHEFT |
| --- |
| PRODUKT | Melaminbeschichtet Platten | DATUM | 31/01/19 |
| Bezugsnorm | EN 14322 – Holzwerkstoffe Melaminbeschichtete Platten zur Verwendung im Innenbereich - Definition, Anforderungen und Klassifizierung |
| Anwendungsbereich | Verwendung im Innenbereich als nicht tragendes Element in einer trockenen Umgebung |

BESCHREIBUNG

Träger:

Belspan P2 – melaminbeschichtete qualitativ hochwertige Spanplatte für den Innenbereich und Möbelanwendungen

Für die Herstellung dieses melaminierten Plattenmaterials wird 100% Rundholz verwendet, davon min. 85% Recyclingholz. Die restlichen 15% bestehen aus Restströmen aus der Holzindustrie oder aus Durchforstungsholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft und Pflege von Grünflächen am Straßenrand.

Oberflächenstruktur:

Referenz Oberflächenstruktur: CST

Gewerbliche Bezeichnung Oberflächenstruktur: Soft Pearl

Beschreibung Oberflächenstruktur: leicht körnige Struktur, ideal für Holzdesigns und Uni-Farben, die Körnung ist subtil vorhanden.

Glanzgrad Oberflächenstruktur: Glanzpunkte 60°: 6,2

Design:

Referenz Design: U143

Gewerbliche Bezeichnung Design: Fresh green

NCS : S 2060-G30Y

RAL : 6018

Typ Design: Uni Farbe

Dekorkollektion:

UNILIN Evola Kollektion

| PRODUKT | Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) | DATUM | 31/01/19 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezugsnorm | EN 438-3 : Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis hartbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 3: Klassifizierung und Spezifikationen |
| Anwendungsbereich | HGP: Horizontal – Allzweck - Postforming |

BESCHREIBUNG

Oberflächenstruktur:

Referenz Oberflächenstruktur: CST

Gewerbliche Bezeichnung Oberflächenstruktur: Soft Pearl

Beschreibung Oberflächenstruktur: leicht körnige Struktur, ideal für Holzdesigns und Uni-Farben, die Körnung ist subtil vorhanden.

Glanzgrad Oberflächenstruktur: Glanzpunkte 60°: 6,2

Design:

Referenz Design: U143

Gewerbliche Bezeichnung Design: Fresh green

NCS : S 2060-G30Y

RAL : 6018

Typ Design: Uni Farbe

Dekorkollektion:

UNILIN Evola Kollektion